반도체집적공정개론I

# TEST 1: PN junction analysis

3조 김범준 서보민 신지호 조한빈

1. Ideality Factor and Saturation Current

Forward bias 조건 하의 PN diode의 I-V 식은 다음과 같다.

I=Is(eVnVT-1)

이때 Is는 Saturation Current이며, n은Ideality Factor다. (VT는 25mV로 가정했다)

NINT의 CMOS 공정 프로세스를 이용해 제작한 PN diode에 Forward bias와 Reverse bias를 인가하여 I-V 데이터를 추출했다(Fig1. a-h). TEG1-4는 P-WELL, TEG5-8은 N-WELL 도핑 영역을 가진다.

|  | Saturation Current (A) | Ideality Factor |
| --- | --- | --- |
| TEG1 | 1.88E-5 | 4.93 |
| TEG2 | 1.23E-5 | 5.75 |
| TEG3 | 2.79E-6 | 4.57 |
| TEG4 | 5.00E-6 | 4.84 |
| TEG5 | 1.59E-10 | 1.15 |
| TEG6 | 3.63E-11 | 1.24 |
| TEG7 | 5.69E-11 | 1.27 |
| TEG8 | 1.26E-11 | 1.25 |

Table 1. 2025년도 PN diode 소자의 Saturation Current와 Ideality Factor 계산 값

2. Comparing IV current of the theoretical diode equation with the measured ones

PN 접합에 Forward bias가 인가된 경우 Potential Barrier가 낮아지면서 Depletion region을 가로지르는 캐리어 이동이 증가한다. 이때 소수 캐리어 농도가 증가하면서 확산 캐리어 농도의 알짜 성분을 활용해서 전체 전류 값을 이론적으로 추산 가능하다.

이때 Saturation Current는 diode가 단면적 A를 가질 때, 다음과 같이 계산된다.

Is=eA(DpLppn0+DnLnnp0)

여기서 L은 확산거리, D는 확산계수이다. pn0, np0는 각각 n형과 p형 영역에서의 소수 캐리어 농도를 의미한다.

Ion-implantation에 의한 도핑 농도는 동일한 공정을 거친 각 소자에서 같은 값을 가지므로 이론적으로 Saturation Current는 소자 면적(A = 0.5, 0.1, 0.05, 0.01 mm2)에 비례한 영향을 받아야 한다. 하지만 실제 측정 결과는 이론 예상치를 따라가지 않는 것을 볼 수 있다.

다이오드의 지수적(이론적) 경향성을 의미하는 Ideality Factor(n)가 TEG1-4에서 4에서 5의 값을 가진다. 이런 영향으로 인해 Saturation Current와 같은 이상적인 다이오드 특성과 차이가 발생했다고 해석한다.

또한 P-WELL인 TEG1-4의 경우에는 Saturation Current 값이 높은 스케일을 가지는 것을 확인할 수 있다. 올해 P-WELL 도핑 공정에서 작년보다 더 높은 주입 에너지를 사용했음을 확인했고, 이때 도핑 깊이가 증가하며 도핑 농도가 감소한다. 이는 소수 캐리어 농도의 증가를 야기하여 Saturation Current를 커지게 하는 효과가 있다. 이것이 일반적인 Saturation Current보다 높은 스케일로 측정값이 나타난 원인으로 추정할 수 있다.

4point probe, contact 저항

3. Forward Bias: Series Resistance of the diode

4. Last year’s devices & Abnormalities

작년 8개(TEG 1-8) 소자의 Saturation Current와 Ideality Factor는 다음과 같다.

|  | Saturation Current (A) | Ideality Factor |
| --- | --- | --- |
| TEG1 | 6.33E-12 | 1.32 |
| TEG2 | 1.01E-12 | 1.31 |
| TEG3 | 4.94E-13 | 1.30 |
| TEG4 | 1.36E-13 | 1.31 |
| TEG5 | 2.47E-12 | 1.27 |
| TEG6 | 1.76E-12 | 1.28 |
| TEG7 | 1.24E-11 | 1.57 |
| TEG8 | 2.85E-12 | 1.58 |

Table 2. 2024년도 PN diode 소자의 Saturation Current와 Ideality Factor 계산 값

Fig3. TEG5 소자의 2024년도(주황색)와 2025년도(파란색)의 I-V 그래프

차이를 비교하면 다음과 같다.

5. Data

| (a) | (b) |
| --- | --- |
| (c) | (d) |
| (e) | (f) |
| (g) | (h) |
| Fig 1. 2025 PN Diode I-V Graph (a) TEG1 (b) TEG2 (c) TEG3 (d) TEG4 (e) TEG5 (f) TEG6 (g) TEG7 (h) TEG8 |  |

| (a) | (b) |
| --- | --- |
| (c) | (d) |
| (e) | (f) |
| (g) | (h) |
| Fig 2. 2024 PN Diode I-V Graph (a) TEG1 (b) TEG2 (c) TEG3 (d) TEG4 (e) TEG5 (f) TEG6 (g) TEG7 (h) TEG8 |  |